Hallo,

untenstehend der Einkaufbestelltext für das Profil Blende VDKD Audi A3:

DURA Ident-Nr.:  510 523

LM-Pessprofil Nr: 2615

Projekt:    Audi A3 Cabrio

Zsb.-Bezeichnung: Zierleiste Verdeckkastendeckel

Technische Lieferbedingungen gemäß DIN EN 755-1

Legierung: AW6060 AlMgSi0,5 nach DIN EN 573-3

Zustand: (T4)

Mechanische Eigenschaften gemäß DIN 755-2

Abweichende mechanische Eigenschaften:

Zugfestigkeit Rm   >120 N/mm²

Streckgrenze  Rp0,2 >60 N/mm²

Bruchdehnung    A = 14%

Anwendung: anodisiert, für den Einstaz als Zierleiste in der Automobilindustrie

- Streckbiegefähig

- Fräsen

- Lochen

Gemäß Zeichnung  Nr: 510523, Index -c- vom 12.11.2012

Die Einhaltung der Zeichnungsvorgaben wird garantiert.

Länge: 2.185 +3/-0 mm

Sonstige Forderungen

- Maximal zulässiger Sägegrat: <= 0,3mm

- Oberflächenbeschaffenheit: abweichend von DIN EN 12020-1

- abweichende Rauheitsforderungen: Rt max 6my

- Toleranzen: gem. Zeichnung

- Kennzeichnung: keine

- zulässige Sägespanbehaftung: sparnarme Anlieferung,

keine anhaftenden Späne zulässig

Eine Prüfbescheinigung 3.1 gemäß EN 10204 ist mit jeder Lieferung an den jeweiligen QS-Wareneingang des Lieferwerkes innerhalb von einem AT zu liefern. Im Zusammenhang mit dem Erstmusterprüfbericht wird dieses Dokument automatisch zur Verfügung gestellt.

Verpackung: Stahlgestelle

Anlieferintervall: wöchentlich